OBTENÇÃO DE QUITINA A PARTIR DE RESIDUOS DE SIRI: ESTUDO DA ETAPA DE DESMINERALIZAÇÃO

*Moura, J.M.1; Rizzi.J.2; Pinto L.A.A.3

1Graduando em Eng. de Alimentos, 2,3Departamento de Química - FURG

1,2,3Laboratório de Operações Unitárias-DQ-FURG

Fundação Universidade Federal do Rio Grande – FURG

Rua Eng. Alfredo Huch, 475 – Centro CEP: 96201-900 – Rio Grande / RS

jmm_ea@yahoo.com.br, jaques.rizzi@bol.com.br, dqmpinto@super.furg.br

1. INTRODUÇÃO

A quitina, -(1-4)-N-acetil-D-glucosamina, é o segundo biopolímero mais abundante encontrado na natureza, depois da celulose, e é encontrada nos exoesqueletos de crustáceos, na parede celular de fungos e em outros materiais biológicos[8]. Através da quitina obtêm-se a quitosana, -(1-4)-D-glucosamina.

A cidade portuária do Rio Grande/RS gera uma grande quantidade de resíduos de pescado, devido a grande concentração de indústrias pesqueiras. A biodegradação da quitina é muito lenta nos resíduos de crustáceos e o acúmulo destes resíduos tem se tornado uma das principais preocupações em relação ao meio ambiente [1].

A quitina, e seu produto, a quitosana, tem grande valor no mercado, o que torna viável sua obtenção pelo reaproveitamento dos resíduos de siri e de outros crustáceos[2]. As etapas de produção de quitina são a desmineralização, desproteinização, desodorização e secagem[5].

O siri apresenta em sua composição 15 a 20% de quitina, que pode ser extraída e transformada em quitosana [6,7]. Este trabalho tem por objetivo reduzir a quantidade de cinzas da carapaça de siri, através da etapa de desmineralização para obtenção de quitina. As variáveis estudadas foram: tempo, concentração de ácido clorídrico, relação de ácido/quantidade de casca, e como resposta a redução do teor de cinzas.

2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL

A matéria prima utilizada na realização dos experimentos foram carapaças de siri, sendo estes resíduos obtidos nas indústrias pesqueiras da cidade do Rio Grande/RS. Após foram armazenados em freezer a uma temperatura de -17ºC e descongelados à temperatura ambiente durante 2h.

Como a etapa de desmineralização foi feita em escala de bancada, pesou-se uma massa de 10g de carapaça previamente selecionada dos demais resíduos. Após foram lavadas em água corrente, e moídas com aproximadamente 4mm de diâmetro. Colocou-se as amostras em oito recipientes contendo soluções de ácido clorídrico que foram para um agitador de Wagner, conforme a matriz de planejamento experimental apresentado na Tabela 2.

Foram realizadas análises de composição centesimal para caracterização da matéria prima (umidade, cinzas e N-total), segundo os métodos da A.O.A.C.[3].

Para analisar os efeitos do tempo, concentração do ácido e relação solução ácida/casca de siri, foi utilizado um planejamento experimental do tipo fatorial completo 23 com 3 fatores e 2 níveis de variação. Com o objetivo de estabelecer a significância dos fatores de estudo na operação e a região de trabalho a ser utilizada[4]. Foi utilizado como resposta o percentual de redução de cinzas. As variáveis e seus respectivos níveis estão apresentados na Tabela 1. A matriz de planejamento experimental fatorial completo utilizada, na forma codificada,  é apresentada na Tabela 2.

Tabela 1: Variáveis e seus valores utilizados na matriz de planejamento experimental.

| Variáveis | nível (-1) | nível (+1) |
| --- | --- | --- |
| Tempo (h) | 3 | 12 |
| Conc. HCl (%) | 3 | 5 |
| Relação ácido/casca (mL/Kg) | 2:1 | 4:1 |

Tabela 2: Matriz do planejamento experimental para etapa de desmineralização.

| Experimentos | Relação ácido/casca | Conc. HCl | Tempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | +1 | -1 | -1 |
| 3 | -1 | +1 | -1 |
| 4 | +1 | +1 | -1 |
| 5 | -1 | -1 | +1 |
| 6 | +1 | -1 | +1 |
| 7 | -1 | +1 | +1 |
| 8 | +1 | +1 | +1 |

3. Resultados e discussão

Os resultados das análises de composição centesimal da casca in-natura estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Caracterização da carapaça de siri in-natura.

| Umidade | Cinzas | N-total |
| --- | --- | --- |
| (b.u.%) | (%) | (%) |
| 50,2 ± 0,5 | 40,5 ± 0,5 | 9,3 ± 0,5 |

Os resultados das análises de composição centesimal do teor de cinzas e os percentuais de redução, estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Resultados das análises de cinzas e percentual de redução.

| Experimento | Teor de Cinzas (%) | Percentual de Redução de Cinzas (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27,26 ± 0,5 | 32,7  0,5 |
| 2 | 24,81 ± 0,5 | 38,7  0,5 |
| 3 | 24,63 ± 0,4 | 39,2  0,4 |
| 4 | 14,87 ± 0,3 | 63,3  0,3 |
| 5 | 25,26 ± 0,5 | 37,6  0,5 |
| 6 | 22,54 ± 0,1 | 44,3  0,1 |
| 7 | 22,12 ± 0,1 | 45,4  0,1 |
| 8 | 12,35 ± 0,4 | 69,5  0,4 |

Foi realizada uma análise estatística dos resultados da Tabela 4, utilizando o software Statgraphics Plus, onde foram obtidos o gráfico de pareto para analisar a significância dos fatores, o gráfico dos efeitos principais para analisar o percentual de redução e o cubo de resposta para determinar a região de trabalho.

Através do gráfico de pareto dos efeitos padronizados (Figura 1) pode-se observar que todos os efeitos principais, foram significativos ao nível de 95%, representado pela linha vertical da Figura 1. Sendo que, os efeitos principais da concentração da solução ácida e a relação solução/casca foram os mais significantes na análise estatistica realizada.

Figura 1: Gráfico pareto para resposta do teor de cinzas na carapaça de siri.

O  gráfico dos efeitos principais dos fatores na forma codificada (Figura 2), mostra que a relação ácido/casca e a concentração da solução ácida foram os fatores que mais influenciaram na redução do teor de cinzas, conforme já demonstrado no gráfico de pareto (Figura 1).

Figura 2: Efeitos Principais dos fatores estudados na forma codificada sobre o teor de redução de cinzas.

O cubo de resposta é apresentado na Figura 3, onde nos vértices estão colocados os percentuais de redução, e nas arestas os níveis dos fatores de estudo.

Figura 3: Cubo de resposta para percentual de redução de cinzas.

Pode-se observar através da Figura 3, que os maiores percentuais de redução de cinzas da carapaça de siri, foram alcançados nos  maiores níveis de tempo, concentração e relação de ácido/casca. Portanto, a faixa de trabalho recomendada é: no tempo de 12h, na concentração de HCl  de 5% p/v e relação de solução ácido/casca  de 4:1.

4. CONCLUSÃO

A metodologia experimental utilizada no presente trabalho mostrou-se adequada, pois houve uma redução de 69,5% do teor de cinzas em relação a casca in-natura. A área de trabalho foi definida como 12h de desmineralização, utilizando ácido clorídrico com 5% de concentração com relação de (4:1) em relação a casca de siri, obtendo um teor de cinzas da casca de siri de 12,3%.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Shahidi, F.; Sarachchi,J. K, V; You, J. J.; Food applications of chitin and chitosan. Trends in Food Science & Technology, v.10, p. 37, 1999.

[2] A. A. Craveiro; A. C. Craveiro & D. C. Queiroz, “Quitosana: A Fibra do Futuro”, Parque de Desenvolvimento Tecnológico-PADETEC, Fortaleza-CE, 1999, pág. 124.

[3] AOAC- Association of Official Analytical Chemists; 1995.

[4] BOX, G. E. P.; HUNTER, W. G.; HUNTER, J. S. Statistics for experiments: An introduction to design, data analysis and model building. New York, John Wiley & Sons, 1978, 653p.

[5] N. M. Soares; C. Moura; S. Vasconcelos; J. Rizzi; L. A. A. Pinto; “Obtenção e Purificação de Quitosana a partir de Resíduos de Camarão em Escala Piloto”, Revista Univap (educação), São José dos Campos-SP, v.10, nº18, junho 2003, pág.88-92.

[6] Moura,C.M.;Rosa,A.P.C.;Moraes,M.A.;Rosa,G.S.;Rizzi,J.;Pinto,L.A.A. “Obtenção de Quitina a partir de Resíduos de Siri em Escala de Bancada”, Universidade Federal de Pelotas-XII Congresso de Iniciação Científica, (2003).

[7] Naczk, M.; Williams, J.; Brennan, K.; Liyanapathirana, C.; Shahidi, F.;”Compositional characteristics of green crab (Carcinus maenas)”.n.pág.6, 2004.

[8] Rhazi, M.; Desbrie’res. J.; Tolaimate, A.; Alagui, A.; Vottero, P.; “Investigation of different natural sources of chitin: influence of the source and deacetylation process on the physicochemical characteristics of chitosan”; Society of Chemical Industry-2000.