# determinação da tensão de ruptura à flexão de BLOCOS DE CERÂMICA VERMELHA COM ADIÇÃO DE RESÍDUO PROVENIENTE

# DO CORTE E POLIMENTO DE ROCHAS BASÁLTICAS

Floss, M. F.1*; Sachet, T. 1 ; Thomé, A.1

1Universidade de Passo Fundo - UPF

Engenharia Civil / FEAR – Laboratório de Mecânica dos Solos

BR-285 Campus I – Bairro São José – CEP 99001-970 – Passo Fundo/RS

* mfloss@pop.com.br

# INTRODUÇÃO

A necessidade de utilização dos resíduos industriais como forma de evitar impactos ambientais, torna-se nos dias atuais tão importante quanto a busca de novas tecnologias. No processo de transformação da rocha basáltica para a construção civil são originados resíduos, conhecidos como TEAR e Talha Bloco, os quais se originam de diferentes modos de corte e polimento de rochas basálticas. Todo este material é depositado na natureza sem controle, acarretando despesas de armazenamento e poluição ambiental. Uma das alternativas que existe é buscar a utilização deste resíduo na engenharia civil. Neste trabalho, optou-se investigar a possibilidade de usa-los na produção de blocos cerâmicos vermelhos.

# MATERIAL E MÉTODOS

Os materiais que estão sendo estudados são divididos em resíduo industrial e a argila a qual será misturada com o resíduo em diferentes proporções. Serão adotados misturas com 0, 25, 50, 75, 100% de resíduo, a fim de estabelecer uma dosagem ideal que atenda aos parâmetros no uso de blocos cerâmicos vermelho para a construção civil.

## 2.1	Resíduo Industrial

Os resíduos são oriundos de uma empresa beneficiadora de rochas basálticas, situada na cidade de Parai/RS. Os resíduos estudados são referentes à diferentes modos de corte e polimento das rochas, conhecidos por TEAR e Talha Bloco.

## 2.2	Argila

A argila utilizada para o estudo foi adquirida próximo a empresa de beneficiamento de basalto, na Olaria São Francisco em Parai/RS.

## 2.3	Moldagem dos corpos de prova

A moldagem dos corpos de prova foi realizado através do processo de prensagem. Foram prensados seis corpos de prova para cada temperatura, em um molde metálico, medindo 60 x 20 x 5mm, atuando uma pressão de 20 Mpa. Após foram identificados, pesados e medidos para posterior secagem e realização de ensaios referentes à resistência, C-018, CIENTEC/95, apud Tavares [1].

## 2.4	Secagem

Os corpos de prova prensados devem ser colocados em bandejas metálicas, forrados e cobertos com um pano úmido e colocados para secar em ambiente de laboratório. Então são levados à estufa a 40°C por 6 horas, aumentando a temperatura para 50°C por 1 hora, a 60°C por mais 1 hora e a 70 °C por 6 horas. Após aumenta-se para 105°C, mantendo a essa temperatura por no mínimo 6 horas. Por fim, desliga-se a estufa e espera-se até que esfriem dentro da mesma.

## 2.5	Queima

Os corpos de prova foram queimados nas temperaturas de 800°C, 900°C e 1050°C. As queimas deverão ser controladas, para que a temperatura não aumente muito rápida, para evitar fissuras. Da mesma forma, o resfriamento deverá ser realizado, desligando o forno e permanecendo os corpos de prova no interior do mesmo, até que se estabilize a temperatura em torno de 60°C.

## 2.6	Ensaios

Os ensaios realizados com os Corpos de Prova foram:

- Determinação da tensão de ruptura á flexão de secagem (C-025/95);

- Determinação da tensão de ruptura à flexão após queima (C-027/95).

## 3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 mostra os valores mínimos de Tensão de Ruptura à Flexão dos Materiais Cerâmicos. Admitiu-se nessa metodologia apenas os resultados com Coeficiente de Variação (C.V.) abaixo de 20%, os exemplares que extrapolaram esse valor foram excluídos, devendo restar no mínimo três corpos de prova para a análise. O coeficiente de variação também foi aplicado para a aceitação da variação dimensional dos CP´s.

Tabela 1 – Valor Limite para Tensão de Ruptura após secagem a 105°C e queima

| Produto | Tijolo Maciço | Blocos Vazados | Telha |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensão Mínima de Ruptura à 105°C Trs (MPa) | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| Tensão Mínima de Ruptura após Queima Trq (MPa) | 2,0 | 5,5 | 6,5 |

Fonte: Adaptado de TAVARES, I.S. – 2002

Observando a Tabela 1 juntamente com as Tabelas 2 à 4, observa-se que para a Mistura TEAR / São Francisco, pode-se obter uma mistura com valores aceitáveis para o Tijolo Maciço, a partir de 75 % de resíduo. Para a confecção de Blocos Vazados ou Telha, podemos produzir materiais de boa resistência a partir de 50 % de resíduo, queimando-os à 900°C. Na Figura 1 pode-se verificar os valores finais para os materiais da mistura TEAR / São Francisco.

Tabela 2 – Resistência à Flexão dos CP´s após secagem da Mistura TEAR / São Francisco

|  | TEAR | 75% TEAR | 50% TEAR | 25% TEAR | São Francisco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | 2,98 | 4,47 | 4,70 | 6,56 | 11,88 |
| D. P. | 0,49 | 0,73 | 0,84 | 1,11 | 2,19 |
| C.V. | 16,53 | 16,30 | 17,96 | 16,89 | 18,41 |

Tabela 3 – Resistência à Flexão dos CP´s após a queima à 800°C da Mistura TEAR / São Francisco

|  | TEAR | 75% TEAR | 50% TEAR | 25% TEAR | São Francisco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | 1,42 | 3,31 | 5,00 | 16,26 | 14,21 |
| D. P. | 0,27 | 0,51 | 0,45 | 3,25 | 2,32 |
| C.V. | 19,08 | 15,27 | 8,91 | 20,00 | 16,33 |

Tabela 4 – Resistência à Flexão dos CP´s após a queima à 900°C da Mistura TEAR / São Francisco

|  | TEAR | 75% TEAR | 50% TEAR | 25% TEAR | São Francisco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | 2,41 | 4,61 | 6,83 | 16,69 | 24,97 |
| D. P. | 0,31 | 0,18 | 1,21 | 2,91 | 3,16 |
| C.V. | 12,72 | 3,99 | 17,71 | 17,43 | 12,67 |

Figura 1 – Resistência à Flexão da Mistura TEAR / São Francisco

A Mistura Talha Bloco / São Francisco, conforme mostrados nas Tabelas 5 à 7, pode produzir tijolos maciços com o teor de 75 % de resíduo. Da mesma forma que a mistura anterior, pode-se produzir blocos vazados e telhas a partir de 50 % de resíduo. Devido ao fato de não restar o número mínimo de exemplares, não foi possível analisar os corpos de prova com 100% de resíduo Talha Bloco. Na Figura 2, pode-se verificar o aumento da resistência dos corpos de prova da mistura Talha Bloco / São Francisco, conforme diminui o percentual de resíduo.

Tabela 5 – Resistência à Flexão dos CP´s após secagem à 105°C da Mistura Talha Bloco / São Francisco

|  | Talha Bloco | 75% TB | 50% TB | 25% TB | São Francisco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | 0,72 | 2,10 | 3,87 | 9,72 | 11,88 |
| D. P. | 0,07 | 0,26 | 0,61 | 1,33 | 2,19 |
| C.V. | 10,10 | 12,60 | 15,86 | 13,66 | 18,41 |

Tabela 6 – Resistência à Flexão dos CP´s após queima à 800°C da Mistura Talha Bloco / São Francisco

|  | Talha Bloco | 75% TB | 50% TB | 25% TB | São Francisco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | --- | 2,29 | 5,03 | 10,09 | 14,21 |
| D. P. | --- | 0,19 | 0,74 | 0,18 | 2,32 |
| C.V. | --- | 8,41 | 14,71 | 1,74 | 16,33 |

Tabela 7 – Resistência à Flexão dos CP´s após queima à 900C da Mistura Talha Bloco / São Francisco

|  | Talha Bloco | 75% TB | 50% TB | 25% TB | São Francisco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | --- | 3,29 | 6,83 | 15,02 | 24,97 |
| D. P. | --- | 0,63 | 1,03 | 0,90 | 3,16 |
| C.V. | --- | 19,11 | 15,08 | 5,99 | 12,67 |

Figura 2 – Resistência à Flexão da Mistura Talha Bloco / São Francisco

Os resultados referentes ao processo de queima à 1050°C foram ignorados, pois houve uma diferença significativa na temperatura sobre os corpos de prova. Os CP´s que ficavam na parte ao fundo do forno receberam uma maior incidência de calor, ocasionando uma resistência maior, diminuindo bruscamente para os CP´s que estavam posicionados à frente da Mufla. Esse fato deverá ser melhor analisado, em vista de identificarmos um meio melhor para queima à essa temperatura, fato esse, não ocorrido nas demais queimas.

# 4. CONCLUSÕES

Através da análise dos resultados obtidos até o momento, pode-se concluir que, para a mistura de resíduo com a argila da Olaria São Francisco é possível produzir blocos cerâmicos com adição de resíduo – TEAR e Talha Bloco – desde que o teor de resíduo não ultrapasse de 50%.  E para a produção de tijolos maciços, é possível a adição de 75 % de resíduo.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] I.S. Tavares, Estudo das Matérias-Primas Utilizadas na Produção de Cerâmica Vermelha em Santa Maria-RS. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil, Área de Concentração em Construção Civil e Preservação Ambiental da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), Santa Maria, 2002.